Пояснительная записка
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной дисциплины (модуля) Технологии обработки древесины и древесных материалов.

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме рефератов, задачи, тестовых заданий, вопросов к зачету.
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (модуля) Технологии обработки древесины и древесных материалов.

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
· Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
· Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1).

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствие с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) Технологии обработки древесины и древесных материалов
	№ п/п
	Контролируемые темы (разделы) дисциплины
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование оценочного средства

	1.
	Лесные ресурсы России и проблемы их сохранения.
	УК-1, ПК-1
	Решение задач

	2.
	Макро- и микростроение древесины хвойных и лиственных пород.
	УК-1, ПК-1
	Рефераты

	3.
	Свойства древесины, влияющие на качество лесных товаров: физические, механические и химические свойства.
	УК-1, ПК-1
	Рефераты

	4.
	Пороки древесины. Стойкость древесины против биологических, химических и природных факторов.
	УК-1, ПК-1
	Тест

	
	Форма промежуточной аттестации - зачет
	УК-1, ПК-1
	Вопросы к зачету


Темы для рефератов
по дисциплине (модулю) Технологии обработки древесины и древесных материалов
Тема 1 «Лесное хозяйство как особая отрасль материального производства».
Тема 2 «Лесные ресурсы России и проблемы их сохранения. Критерии и индикаторы устойчивого лесопользования в России».
Тема 3 «Эксплуатационные свойства древесины разных пород».
Тема 4 «Пиролиз древесины. Газификация древесины».
Тема 5 «Понятие о гидролизном производстве».
Тема 6 «Пороки древесины. Классификация пороков по ГОСТ 2140-81 (Пороки древесины)»: классификация типов пороков и условия их образования; методы и способы замера пороков.
Тема 7 «Стойкость древесины против биологических, химических и природных факторов»:
Тема 8 «Лесное товароведение: современный этап. Цели, задачи и перспективы деятельности».
Тема 9 «Основные лесные породы и их использование»:
– хвойные породы России и Иркутской области;
– лиственные породы, имеющие практическое значение для лесоперера-батывающей области;
– уникальные породы.
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
	Характеристика
	Требования по структуре и оформлению

	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, приведение интересных фактов, статистических данных.
	1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой);

2) план работы с указанием страниц каждого пункта;

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и практики, для автора реферата);

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской позиции к обсуждаемой теме);

5) заключение;

6) список использованной литературы;

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).


Алгоритм оценивания учебного реферата
	Показатели
	Балл

	Новизна реферированного текста
	1

	Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал:
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики;

-соответствие плана теме реферата;

-охват планом всех аспектов сформулированной темы;

-соответствие содержания теме и плану реферата;

-постановка проблемы для обсуждения;

-формулирование выводов по каждому параграфу;

-формулирование выводов по всей работе;

-систематизация и структурирование материала;

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

-грамотное использование терминологии;

-сопоставление различных точек
Зрения по проблеме изучения;

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу.
	1

	Умение работать с первоисточниками:
-выделение главного;

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с использованием цитирования;

-уместное и достаточное цитирование первоисточников;

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников;

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме
	1

	Грамотность
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок
-грамотность и культура изложения;

- научный стиль
	1

	Умение оформлять письменную работу
-правильное оформление ссылок на используемую литературу;

-грамотное составление списка использованной литературы;

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата.
	1

	Итого
	5


Шкала оценивания

	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	высокий
	отлично

	4
	выше среднего
	хорошо

	3
	средний
	удовлетворительно

	2
	низкий
	неудовлетворительно


Тесты
по дисциплине (модулю) Технологии обработки древесины и древесных материалов
Пример теста по теме: «Пороки древесины» 
1. Сшивными называются сучки, выходящие на:
1) ребро;
2) пласть;
3) два ребра одной стороны;
4) кромку;
5) торец.
2. Разветвленными называются сучки:
1) сосредоточенные на расстоянии, меньшем или равном ширине сортимента;
2) расположенные на расстоянии, превышающем ширину сортимента;
3) выходящие на две противоположные стороны сортимента;
4) два сучка одной мутовки;
5) выходящие на два ребра одной стороны.
3. К гнилым сучкам относят:
1) любые сучки с признаками гнили;
2) сучки с гнилью, занимающей более 1/3 площади сечения сучка;
3) сучки, древесина которых превратилась в трухлявую массу ржаво-бурого цвета;
4) сучки с гнилью, занимающей более 1/4 площади сечения сучка;
5) выпадающие сучки.
4. Сучки по выходу на поверхность классифицируют на:
1) пластевые, кромочные, ребровые, торцовые и сшивные;
2) сросшиеся, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие;
3) односторонние и сквозные;
4) разбросанные, групповые и разветвленные;
5) открытые и заросшие.
5. Метиковые трещины – это:
1) радиально направленные трещины в срубленной древесине, возникающие при сушке;
2) радиально направленные трещины в зоне ядра или спелой древесины, отходящие от сердцевины и имеющие значительную протяженность;
3) трещины, видимые только на боковой поверхности;
4) радиально направленные трещины, проходящие из заболони в ядро и имеющие значительную протяженность;
5) трещины, проходящие между годичными слоями.
6. Морозные трещины – это:
1) радиально направленные трещины в срубленной древесине, возникающие при сушке;
2) радиально направленные трещины в зоне ядра или спелой древесины, отходящие от сердцевины и имеющие значительную протяженность;
3) трещины, видимые только на торцовой поверхности;
4) радиально направленные трещины, проходящие из заболони в ядро и имеющие значительную протяжённость по длине;
5) трещины, проходящие между годичными слоями.
7. Отлупные трещины – это:
1) радиально направленные трещины в срубленной древесине, возникающие при сушке;
2) радиально направленные трещины в зоне ядра или спелой древесины, отходящие от сердцевины и имеющие значительную протяженность;
3) трещины, видимые только на боковой поверхности;
4) радиально направленные трещины, проходящие из заболони в ядро и имеющие значительную протяжённость;
5) трещины, проходящие между годичными слоями.
8. Простые метиковые трещины измеряются:
1) по наименьшему диаметру круга, в который они могут быть вписаны, по наименьшей ширине свободной от порока периферической зоны торца;
2) только по наименьшей ширине сердцевинной вырезки, в которую они могут быть вписаны;
3) по глубине;
4) по длине вдоль ствола;
5) по глубине и длине вдоль ствола.
9. Морозные трещины измеряются:
1) по наименьшему диаметру круга, в который они могут быть вписаны;
2) по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца;
3) только по глубине;
4) только по длине вдоль ствола;
5) по глубине и длине вдоль ствола.
10. Простая кривизна представляет собой:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) винтообразные трещины на поверхности ствола;
3) беспорядочное расположение волокон древесины;
4) один изгиб ствола по длине;
5) извилистое расположение волокон древесины.
11. Нарост – это:
1) резкое увеличение диаметра в комлевой части ствола;
2) резкое местное утолщение ствола;
3) постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине;
4) непараллельность волокон древесины продольной оси;
5) искривление продольной оси сортимента.
12. Закомелистость – это:
1) резкое увеличение диаметра в нижней части ствола;
2) резкое местное утолщение ствола;
3) постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине;
4) непараллельность волокон древесины продольной оси;
5) искривление продольной оси сортимента.
13. Свилеватость – это:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) непараллельность волокон древесины продольной оси;
3) извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины;
4) полость между годичными слоями, заполненная смолой;
5) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева.
14. Сбежистость – это:
1) резкое увеличение диаметра в комлевой части ствола;
2) резкое местное утолщение ствола;
3) постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины;
4) непараллельность волокон древесины продольной оси;
5) искривление продольной оси сортимента.
15. Порок «овальность» имеется при наличии:
1) свилеватости;
2) сплошной крени;
3) сбежистости;
4) сухобокости;
5) сложной кривизне.
16. Сухобокость – это:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) непараллельность волокон древесины продольной оси;
3) извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины;
4) полость между годичными слоями, заполненная смолой;
5) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева.
17. Прорость – это:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) зарастающая или заросшая рана в виде щелевидной полости;
3) извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины;
4) полость между годичными слоями, заполненная смолой;
5) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева.
18. Кармашек – это:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) участок древесины, обильно пропитанный смолой;
3) извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины;
4) полость между годичными слоями, заполненная смолой;
5) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева.
19. Пасынок – это:
1) омертвевший участок на поверхности ствола;
2) участок древесины, обильно пропитанный смолой;
3) извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины;
4) полость между годичными слоями, заполненная смолой;
5) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева.
20. Пестрая ситовая гниль имеет отличительные особенности:
1) гниль в виде желтоватых вытянутых пятен на красновато-буром фоне пораженной древесины;
2) гниль бурого цвета с трещиноватой призматической структурой;
3) гниль белого цвета с черными извилистыми линиями, напоминающими рисунок мрамора;
4) ненормальная окраска заболони;
5) бурые пятна в зоне ядра различной формы и размеров.
21. Глубокой называется червоточина глубиной:
1) до 3 мм в круглых материалах;
2) более 5 мм в пиломатериалах и более 15 мм в  круглых лесоматериалах;
3) до 5 мм в круглых лесоматериалах;
4) менее 5 мм в пиломатериалах и менее 15 мм в круглых лесоматериалах;
5) более 3 мм в пиломатериалах и более 10 мм в круглых лесоматериалах.
22. Бурая трещиноватая гниль имеет отличительные  особенности:
1) гниль пестрой окраски с ячеистой структурой;
2) гниль бурого цвета с трещиноватой призматической структурой;
3) гниль белого цвета с черными извилистыми линиями, напоминающими рисунок мрамора;
4) ненормальная окраска заболони;
5) бурые пятна в зоне ядра.
23. Поверхностной называется червоточина глубиной:
1) до 3 мм;
2) более 5 мм в пиломатериалах и более 15 мм в круглых лесоматериалах;
3) до 5 мм в круглых лесоматериалах;
4) менее 5 мм в пиломатериалах и менее 15 мм в круглых лесоматериалах;
5) до 10 мм в пиломатериалах и до 20 мм в круглых лесоматериалах.
24. Порок «синева» имеет отличительные особенности:
1) пеструю окраску и ячеистую структуру;
2) бурую окраску и трещиноватую призматическую структуру;
3) белую  окраску с черными извилистыми линиями, напоминающими рисунок мрамора;
4) оранжевую, желтую, розовую или фиолетовую окраски заболони;
5) сине-зеленую или сине-серую окраску заболони.
25. По размеру отверстий подразделяется червоточина глубиной:
1) до 3 мм в круглых лесоматериалах;
2) более 5 мм в пиломатериалах и более 15 мм в круглых лесоматериалах;
3) до 5 мм в круглых лесоматериалах;
4) менее 5 мм в пиломатериалах и менее 15 мм в круглых лесоматериалах;
5) до 3 мм в пиломатериалах и до 10 мм в круглых лесоматериалах.
26. Белая волокнистая гниль имеет отличительные особенности:
1) гниль пестрой окраски с ячеистой структурой;
2) гниль бурого цвета с трещиноватой призматической структурой;
3) гниль в виде черных извилистых линий на светлом фоне, напоминающая рисунок мрамора;
4) ненормальная окраска заболони;
5) серые пятна в зоне ядра.
27. Деструктивной является гниль:
1) пестрая ситовая;
2) белая волокнистая;
3) бурая трещиноватая;
4) мягкая заболонная;
5) твердая заболонная.
28. Червоточину измеряют по:
1) наибольшему диаметру отверстия;
2) количеству отверстий на 1 м длины;
3) глубине;
4) глубине и длине;
5) наименьшему диаметру и количеству в штуках на 1 м длины.
29. Неглубокой называется червоточина глубиной:
1) до 3 мм в круглых лесоматериалах;
2) более 5 мм в пиломатериалах и более 15 мм в круглых лесоматериалах;
3) до 5 мм в круглых лесоматериалах;
4) менее 5 мм в пиломатериалах и менее 15 мм в круглых лесоматериалах;
5) до 10 мм в пиломатериалах и до 20 мм в круглых лесоматериалах.
30. Козырек – это:
1) часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале;
2) выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникающий в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала;
3) выступающий участок необработанной поверхности, образованный в результате дефекта режущей кромки инструмента;
4) повреждение ствола, нанесенное при подсочке деревьев;
5) периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущим инструментом.
31. Гребешок – это:
1) повреждение ствола, нанесенное при подсочке деревьев;
2) часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале;
3) выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникающий в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала;
4) выступающий участок необработанной поверхности, образованный в результате дефекта режущей кромки инструмента;
5) периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущим инструментом.
32. Риски – это:
1) повреждения ствола, нанесенные при подсочке деревьев;
2) части боковой поверхности бревна, сохранившиеся на обрезном пиломатериале;
3) выступающие над поверхностью торца участки древесины, возникающие в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала;
4) выступающие участки необработанной поверхности, образованные в результате дефекта режущей кромки инструмента;
5) периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущим инструментом.
33. Обзол – это:
1) повреждение ствола, нанесенное при подсочке деревьев;
2) часть боковой  поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале;
3) выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникающий в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала;
4) выступающий участок необработанной поверхности, образованный в результате дефекта режущей кромки инструмента;
5) периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущим инструментом.
34. Карра – это:
1) повреждение ствола, нанесенное при подсочке деревьев;
2) часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале;
3) выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникающий в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала;
4) выступающий участок необработанной поверхности, образованный в результате дефекта режущей кромки инструмента;
5) периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущим инструментом.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Выполнение задачи (упражнения) творческого уровня
по дисциплине (модулю) Технологии обработки древесины и древесных материалов
Пример 1. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины имеет абсолютную влажность 45 % и массу 890 г.
Решение: По форме абсолютной влажности сначала необходимо определить массу абсолютно сухой древесины:
[image: image1.png]0 100%
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 ,
где W - влажность древесины, %;
m - масса влажной древесины, г;
m0 - масса абсолютно сухой древесины, г.
 
Подставляя значения W и m, получим:
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Масса воды составляет
[image: image6.png]



Пример 2. Определить массу берёзовых дров при влажности 20 %. Масса 1 куб. м этих дров при влажности 65 % составляет 850 кг.
Решение:По формуле относительной влажности определяем массу абсолютно сухих дров:
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Затем по этой же формуле определяем массу дров при влажности 20 %:
[image: image11.png]
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Пример 3. Определить полную линейную усушку и коэффициенты усушки в радиальном и тангенциальном направлениях, если образец имел размеры: в радиальном направлении – 20,65 мм, а в тангенциальном направлении – 19,80 мм. После высушивания размеры составили в радиальном направлении 19,80 мм, а в тангенциальном – 18,35 мм.
Решение:
1. Полную усушку в радиальном направлении определяем по формуле:
[image: image15.png]



где br max - полная линейная усушка в радиальном направлении, %;
amax - размер образца до высушивания в радиальном направлении, мм;
amin - размер образца после высушивания в радиальном направлении, мм.
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2. Коэффициент радиальной усушки определяем по формуле:
[image: image17.png]



где Кb r - коэффициент радиальной усушки;
b r - линейная усушка в радиальном направлении, %
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3. Полную усушку в тангенциальном направлении определяем по формуле:
[image: image19.png]


 ,
где b t max - полная линейная усушка в тангенциальном направлении, %;
bmax - размер образца в тангенциальном направлении до высушивания, мм;
bmin - размер образца в тангенциальном направлении после высушивания, мм.
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4. Коэффициент тангенциальной усушки определяем по формуле:
[image: image21.png]



 
Пример 4. Для производства мебели требуются сосновые бруски квадратного сечения 50×50 мм при комнатно-сухом состоянии. Какого размера следует вырезать бруски из свежезаготовленной древесины, если величина усушки до комнатно-сухого состояния составляет 2/3 полной усушки?
Решение: В таблице № 1 в методических указаниях находим значение коэффициентов усушки для древесины сосны:
коэффициент радиальной усушки – 0,17
коэффициент тангенциальной усушки – 0,28.
 
Коэффициент усушки
Таблица 1

	Породы
	Коэффициенты усушки
	

	радиальный Кrb
	тангенциальный Кtb
	

	
	
	

	Лиственница
	0,19
	0,35

	Сосна
	0,17
	0,28

	Ель
	0,16
	0,28

	Пихта
	0,11
	0,28

	Кедр
	0,12
	0,26

	Берёза
	0,26
	0,31

	Бук
	0,17
	0,32

	Ясень
	0,18
	0,28

	Дуб
	0,18
	0,27

	Осина
	0,14
	0,28


 
Затем находим процент полной усушки в радиальном направлении:
[image: image22.png]



в тангенциальном направлении:
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Определяем процент усушки брусков при комнатно-сухом состоянии, который по условию составляет 2/3 полной усушки:
в радиальном направлении
[image: image24.png]



в тангенциальном направлении
[image: image25.png]



Определяем размеры поперечного сечения брусков сосны, выпиленных из свежезаготовленной древесины:
в радиальном направлении, подставляя значения b r и amin в формулу:
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в тангенциальном направлении, подставляя значения bt и bmin в формулу:
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Пример 5. Определить плотность древесины ели при влажности 20 %.
Решение:В таблице 2 (см(1) с.27) находим, что для ели р12 =445 кг/м3(плотность при влажности 12 %).
Для определения плотности древесины при влажности до 30% используем следующие формулы:
а) для древесины белой акации, берёзы, бука, граба и лиственницы
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 (1)
б) для древесины остальных пород
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 (2)
где W – влажность древесины от 0 до 30 %;
rW - плотность древесины при влажности до 30 %, кг/м3
Подставляя значения r12 и W в формулу (2) определяем плотность древесины ели:
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При определении плотности древесины при влажности больше 30 % используют такие формулы:
а) для древесины белой акации, берёзы, бука, граба и лиственницы
[image: image39.png]



б) для древесины остальных пород
[image: image40.png]S40.01-7),





где W - влажность древесины более 30 %;
rW - плотность древесины при влажности больше 30 %, кг/м3
r12 - плотность древесины при влажности 12%, кг/м3
Критерии оценки:
Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	высокий
	отлично

	4
	выше среднего
	хорошо

	3
	средний
	удовлетворительно

	2
	низкий
	неудовлетворительно


Вопросы к зачету
по дисциплине (модулю) Технологии обработки древесины и древесных материалов
1. Роль древесины в народном хозяйстве. Достоинства и недостатки древесины.
2. Годичный слой древесины. Сердцевинные лучи в древесине.
3. Сосуды, смоляные ходы.
4. Ядро, заболонь.
5. Химический состав древесины и  применение веществ входящих в состав древесины.
6. Свойства целлюлозы и ее применение.
7. Влажность древесины и свойства древесины связанные с ее изменением.
8. Сухая перегонка древесины и газификация древесины.
9. Усушка древесины и коэффициент усушки.
10. Внутренние напряжения в древесине. Коробление и растрескивание.
11. Прочность древесины на изгиб.
12. Прочность древесины на сжатие и растяжение.
13. Плотность древесины и ее значение.
14. Методы определения влажности в древесине.
15. Методы определения плотности древесины.
16. Разбухание древесины и коэффициент разбухания.
17. Технологические свойства древесины.
18. Пороки древесины сучки.
19. Пороки древесины трещины.
20. Пороки формы ствола.
21. Биологические повреждения древесины.
22. Пороки древесины – гнили.
23. Пороки древесины – покоробленности.
24. Пороки строения древесины: наклон волокон, свилеватость, завиток.
25. Пороки строения древесины: ложное ядро, крень, внутренняя заболонь.
26. Пороки строения древесины: засмолок, прорость, сухобокость.
27. Стойкость древесины.
28. Вещества повышающие стойкость древесины и огнестойкость.
29. Методы обработки древесины антисептиками и антипиренами.
30. Классификация круглых лесоматериалов.
31. Круглые лесоматериалы для распиловки и строгания.
32. Круглые лесоматериалы для лущения.
33. Правила замера круглых лесоматериалов учитываемых в плотной мере.
34. Правила измерения круглых лесоматериалов учитываемых в складочной мере.
35. Определение объемов круглых лесоматериалов.
36. Дрова. Жерди. Технические требования к ним.
37. Классификация пиломатериалов по породам, размерам.
38. Круглые лесоматериалы,  предназначенные для ЦБП.
39. Классификация пиломатериалов по поперечному сечению.
40. Заготовки хвойных и лиственных пород. Технические условия.
41. Маркировка пиломатериалов.
42. Маркировка круглых лесоматериалов.
43. Обмер и учет пиломатериалов.
44. Приемка пиломатериалов.
45. Приемка круглых лесоматериалов.
46. Фанера, ее виды и учет фанеры.
47. Древесные волокнистые плиты.
48. Древесно-стружечные плиты.
49. Технологическая щепа. Технические требования.
50. Арболит. Пневой осмол.
51. Целлюлоза и бумага.
52. Продукция гидролизного производства.
53. Группа продукции лесохимических производств.
54. Продукция дрожжевого производства.
55. Потребительские товары, получаемые из древесины различных пород.
Критерии оценки:
Оценка зачтено выставляется студенту, показавшему фрагментальный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;

Оценка не зачтено выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

Критерии оценки:
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения)

	Планируемые
результаты обучения
	Показатели оценивания, балл

	
	2
	3
	4
	5

	знать: 
строение, физические и механические свойства древесины
методы и средства защиты древесины от воздействия внешней среды;

экологические аспекты рационального и комплексного использования древесного сырья
	Не знает
строение, физические и механические свойства древесины
методы и средства защиты древесины от воздействия внешней среды;

экологические аспекты рационального и комплексного использования древесного сырья.

	Знает строение, строение, физические и механические свойства древесины
методы и средства защиты древесины от воздействия внешней среды;

экологические аспекты рационального и комплексного использования древесного сырья но имеет затруднения в их характеристике 
	Знает строение, физические и механические свойства древесины
методы и средства защиты древесины от воздействия внешней среды;

экологические аспекты рационального и комплексного использования древесного сырья, но допускает незначительные ошибки
	Знает строение, строение, физические и механические свойства древесины
методы и средства защиты древесины от воздействия внешней среды;

экологические аспекты рационального и комплексного использования древесного сырья


	уметь: 
оценивать качество лесоматериалов с учетом требований действующих нормативных документов
распознавать и измерять пороки древесины
	Не умеет оценивать качество лесоматериалов с учетом требований действующих нормативных документов
распознавать и измерять пороки древесины 
	Умеет оценивать качество лесоматериалов с учетом требований действующих нормативных документов
распознавать и измерять пороки древесины но имеет затруднения 
	Умеет оценивать качество лесоматериалов с учетом требований действующих нормативных документов
распознавать и измерять пороки древесины, допускает незначительные ошибки 
	Умеет оценивать качество лесоматериалов с учетом требований действующих нормативных документов
распознавать и измерять пороки древесины 

	владеть:  технологическими приемами рациональной и комплексной переработки древесного сырья
методами улучшения качества и защиты древесины
	Обладает низким уровнем технологическими приемами рациональной и комплексной переработки древесного сырья
методами улучшения качества и защиты древесины 
	Владеет
технологическими приемами рациональной и комплексной переработки древесного сырья
методами улучшения качества и защиты древесины. 
	Владеет
технологическими приемами рациональной и комплексной переработки древесного сырья
методами улучшения качества и защиты древесины 
	Владеет
технологическими приемами рациональной и комплексной переработки древесного сырья
методами улучшения качества и защиты древесины 


Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены
Власова Ольга Ивановна, научный сотрудник каф. ПОТД
